**Сатып алынатын тауарлардың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадың атауы | Герметик |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін  функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық  сипаттамалары көрсетіледі. | МЕМСТ [21981-76](https://www.egfntd.kz/rus/tv/331803.html?sw_gr=-1&sw_str=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA&sw_sec=21) |
| 3 | Шыққан жылы | 2022 ж |
| 4 | Кепілдік мерзімі (аймен) | 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  сипатталуы | Бір компонентті герметик, пайдалану температурасы-40С төмен емес...+150С дейін  Үзілуге беріктігі 1,0 Н/мм2 кем емес  Үзілуге беріктігі 4 Н/мм кем емес  Химиялық негізі бір компонентті. Силикон  Беттік үлдірдің түзілу уақыты 25 минуттан кем емес  Жабысқақтық уақыты 120 минуттан кем емес  ISO 11600 25 LM F&G. ASTM C920 (50 класс), ASTM C 1248 TT-S 00230C. TT-S001543A. DIN 18540 DIN 18545 (Е тобы) талаптарына сәйкес келеді.  Шыны, металдар, қапталған металдар және боялған, пластик және ағашпен өте жақсы адгезия.  Түтіктегі жұмсақ қаптама 600 мл-ден кем емес.  Түсі Тапсырыс берушімен келісім бойынша. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет  болған жағдайда көрсетіледі)  (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Сатып алынатын тауардың құнына келесі ілеспе қызметтер кіреді: тауарды жеткізу және түсіру. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен  мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған  жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті  өнім берушіні көрсетілген  мәліметтерді көрсетпегені немесе  бермегені үшін қабылдамауға жол  берілмейді |  |