**Сатып алынатын тауарлардың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадың атауы | Герметик  |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардыңатауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттіксатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетінфункционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылықсипаттамалары көрсетіледі. | МЕМСТ [21981-76](https://www.egfntd.kz/rus/tv/331803.html?sw_gr=-1&sw_str=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA&sw_sec=21) |
| 3 | Шыққан жылы | 2022 ж |
| 4 | Кепілдік мерзімі (аймен) | 12 ай  |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларыныңсипатталуы | Бір компонентті герметик, пайдалану температурасы-40С төмен емес...+150С дейінҮзілуге беріктігі 1,0 Н/мм2 кем емесҮзілуге беріктігі 4 Н/мм кем емесХимиялық негізі бір компонентті. СиликонБеттік үлдірдің түзілу уақыты 25 минуттан кем емесЖабысқақтық уақыты 120 минуттан кем емесISO 11600 25 LM F&G. ASTM C920 (50 класс), ASTM C 1248 TT-S 00230C. TT-S001543A. DIN 18540 DIN 18545 (Е тобы) талаптарына сәйкес келеді.Шыны, металдар, қапталған металдар және боялған, пластик және ағашпен өте жақсы адгезия. Түтіктегі жұмсақ қаптама 600 мл-ден кем емес.Түсі Тапсырыс берушімен келісім бойынша. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажетболған жағдайда көрсетіледі)(монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Сатып алынатын тауардың құнына келесі ілеспе қызметтер кіреді: тауарды жеткізу және түсіру. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және оныменмемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болғанжағдайда көрсетіледі)(Әлеуеттіөнім берушіні көрсетілгенмәліметтерді көрсетпегені немесебермегені үшін қабылдамауға жолберілмейді |  |