**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**закупаемых Товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Герметик |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | [ГОСТ 21981-76](https://www.egfntd.kz/rus/tv/331803.html?sw_gr=-1&sw_str=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA&sw_sec=21) |
| 3 | Год выпуска | 2022 г |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,  качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Герметик однокомпонентный, Температура эксплуатации –не ниже -400С…до +1500С  Прочность на разрыв не менее 1,0 Н/мм2  Прочность на отрыв не менее 4 Н/мм  Химическая основа однокомпонентная. Силикон  Время образования поверхностной пленки не менее 25 минут  Время липучести не менее 120 мин  Соответствует требованиям ISO 11600 25 LM F&G. ASTM C 920 (класс 50), ASTM C 1248 TT-S00230C. TT-S001543A. DIN 18540. DIN 18545 (группа Е).  Отличная адгезия со стеклом, металлами, металлами с покрытием и окрашенные, пластик и дерево.  Мягкая упаковка в тубе не менее 600 мл.  Цвет по согласованию с Заказчиком. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и  испытания товаров) | В стоимость закупаемого товара включены следующие сопутствующие услуги: доставка и разгрузка товара. |
| 7 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) |  |